Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РК
СОРТАМЕНТ СВАРНЫХ ДВУТАВРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

ОБЫЧНОГО ТИПА И С ГОФРИРОВАННЫМИ СТЕНКАМИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПО ПРОЧНОСТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОКАТНЫМ
РДС РК 5.04-24-2006
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Астана 2007

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СОРТАМЕНТ СВАРНЫХ ДВУТАВРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОБЫЧНОГО ТИПА И С 

ГОФРИРОВАННЫМИ СТЕНКАМИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПО 

ПРОЧНОСТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОКАТНЫМ

MIX OF FABRICATED I-BEAM SECTIONS OF REGULAR TYPE AND WITH 

CORRUGATED WALLS MEETING STRENGTH 

PROPERTIES OF ROLLING SECTIONS
Дата введения - 2007.06.01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ
ТОО «Институт Проектстальконструкция» под общей редакцией кандидатов техни​ческих наук, профессоров Ю. С. Максимова и Г. М. Острикова

2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ
Управлением технического нормирования и развития стройиндустрии Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и торговли РК (МИТ РК)

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ
Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК от 13.12.2006 № 450

В ДЕЙСТВИЕ
с 1 июня 2007 года

4 ВВЕДЕН
Впервые

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные исходные данные

2 Область применения сортамента

3 Нормативные ссылки на документы

4 Сортамент сварных двутавровых профилей обычного типа
5 Сортамент сварных двутавровых профилей с гофрированными стенками
1 Основные исходные данные

Настоящая работа по разработке РДС РК «Сортамент сварных двутавровых профилей обычного типа и с гофрированными стенками, соответствующие по прочностным характеристикам прокатным» выполняется на основании:

- договора №014-М/1-3 от 15.03.2006г, заключенного между Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан г. Астана (заказчик) и ТОО «Институт Проектстальконструкция» (подрядчик);

- технического задания на разработку нормативной продукции, выданного Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИТ РК 15.03.2006 г.

В процессе выполнения работы было разработано, согласовано и утверждено Техническое задание на разработку нормативного документа, а также изучена научно-техническая, проектно-конструкторская технологическая документация по теме документа. На основании анализа изученной документации был разработан проект структуры нормативного документа и его содержание в общих чертах. При выполнении работы были выполнены соответствующие расчеты:

- по подбору сечений сварных двутавров с плос​кими стенками типов «БС», «ШС» и «КС» взамен соот​ветственно прокатных двутавров типов «Б», «Ш» и «К», 

- по подбору сечений сварных двутавров с гофрированными  стенками типов «БГС», «ШГС» и «КГС» взамен соответственно прокатных двутавров типов «Б», «Ш» и «К». 

2 Область применения сортамента

Материалы Сортамента устанавливают требования к геометрическим размерам сварных стальных двутавров с плоской и гофрированной стенками, применение которых возможно взамен прокатных типов «Б», «Ш» и «К» по СТО АСЧМ 20-93 из малоуглеродистой (С235, С245, С255) и низколегированной (С345) сталей путем их прямой замены без ограничений, при отсутствии дополнительных требований. 

3 Нормативные ссылки 

В настоящем нормативно-техническом документе приведены ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 19281-89* Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические  условия.

ГОСТ 27772-88* Прокат для стальных строительных конструкций. Общие технические условия.

СТО АСЧМ 20-93 Двутавры с параллельными гранями полок.

4 Сортамент сварных двутавровых профилей обычного типа
4.1 По соотношению размеров и форме профиля сварные двутавры с плоскими стенками подразделяются на три типа:

БС - предназначенные для прямой замены двутавров стальных горячекатаных с параллельными гранями полок типа «Б»;

ШС - предназначенные для прямой замены двутавров стальных горячекатаных, КС - предназначенные для прямой замены двутавров стальных горячекатаных с параллельными гранями полок типа «К».

4.2 Поперечное сечение прокатных двутавров с обозначением размеров дано на рисунке 1. Поперечное сечение сварных двутавров с плоской стенкой с обозначением размеров должно соответствовать, приведенному сечению на рисунке 2. Для сварных двутавров всех типоразмеров кромки полок должны иметь закругления с радиусом r ( 1,0 мм.

Примеры условных обозначений:

Двутавр нормальный сварной с плоской стенкой профиль 20БС1 из стали С345, категории 3 по ГОСТ 27772.

Двутавр [image: image1.wmf]27772

 

ГОСТ

3

345

С

1

БС

20

-

-


Двутавр широкополочный сварной с плоской стенкой профиль 30ШС2 из стали С245 по        ГОСТ 27772.

Двутавр [image: image2.wmf]27772

 

ГОСТ

45

С2

ШС2

30

-


Двутавр колонный сварной с плоской стенкой 35КС2  из стали С345 категории 1 по ГОСТ 2772.

Двутавр [image: image3.wmf]27772

 

ГОСТ

1

45

С3

ШС2

30

-

-


4.3 В таблицах 1, 2 и 3 приведены:

- размеры, мм, поперечного сечения сварных двутавров типов «БС», «ШС» и «КС», соответственно, заменяющие прокатные профили типов «Б» «Ш» и «К»;

- площадь поперечного сечения профилей;

- массы одного метра длины профилей;

- справочные величины для осей х - х и у - у: момент инерции - J, момент сопротивления - W, статический момент полусечения - S, радиус инерции - i.

[image: image4.jpg]



h - высота двутавра; b - ширина полки;

S - толщина стенки; t - толщина полки;

R - радиус сопряжения.

Рисунок 1 - Поперечное сечение прокатного двутавра

[image: image5.jpg]



h - высота двутавра; hw - высота стенки;

b - ширина полки; S - толщина стенки;

t - толщина полки; r - радиус закругления.

Рисунок 2 - Поперечное сечение сварного двутавра с плоской стенкой

Таблица 1 - Двутавры стальные сварные с плоской стенкой типа БС до t=20 мм из сталей С235, С245, С255 и С345, 

 при большей толщине - из С235, С255 и С345
	Профиль

 
	Размеры профиля, мм
	Площадь сечения, см2
	Масса

1м,кг
	Справочные величины для осей

	
	h 
	b 
	s 
	t 
	hw  
	
	
	Jx, см4
	Wx, см3
	Sx, см3
	ix, см
	Jy, см4
	Wy, см3
	iy, см

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	10БС1
	102,0
	55,0
	4,0
	6,0
	90,0
	10,20
	8,0
	176,6
	34,6
	19,9
	4,16
	16,7
	6,1
	1,28

	12БС1
	120,0
	65,0
	4,0
	5,0
	110,0
	10,90
	8,6
	259,4
	43,2
	24,7
	4,88
	22,9
	7,1
	1,45

	12БС2
	122,0
	65,0
	5,0
	6,0
	110,0
	13,30
	10,5
	318,1
	52,1
	30,2
	4,89
	27,6
	8,5
	1,44

	14БС1
	142,0
	75,0
	4,0
	6,0
	130,0
	14,20
	11,1
	489,7
	69,0
	39,1
	5,87
	42,3
	11,3
	1,73

	14БС2
	144,0
	75,0
	5,0
	7,0
	130,0
	17,00
	13,3
	584,7
	81,2
	46,5
	5,86
	49,4
	13,2
	1,70

	16БС1
	162,0
	85,0
	4,0
	6,0
	150,0
	16,20
	12,7
	733,4
	90,5
	51,0
	6,73
	61,5
	14,5
	1,95

	16БС2
	164,0
	85,0
	5,0
	7,0
	150,0
	19,40
	15,3
	874,4
	106,6
	60,8
	6,71
	71,8
	16,9
	1,92

	18БС1
	179,0
	90,0
	4,0
	7,0
	165,0
	19,20
	15,1
	1082,1
	120,9
	67,8
	7,50
	85,1
	18,9
	2,11

	18БС2
	181,0
	90,0
	5,0
	9,0
	165,0
	24,45
	19,2
	1414,4
	154,6
	87,5
	7,61
	109,5
	24,3
	2,12

	20БС1
	201,0
	105,0
	6,0
	8,0
	185,0
	27,90
	21,9
	1881,9
	187,3
	106,7
	8,21
	154,7
	29,5
	2,36

	25БС1
	248,0
	125,0
	5,0
	9,0
	230,0
	34,00
	26,7
	3721,5
	300,1
	167,5
	10,46
	293,2
	46,9
	2,94

	25БС2
	250,0
	125,0
	6,0
	10,0
	230,0
	38,80
	30,5
	4210,4
	336,8
	189,7
	10,42
	325,9
	52,2
	2,90

	30БС1
	296,0
	160,0
	6,0
	8,0
	280,0
	42,40
	33,3
	6407,4
	432,9
	243,1
	12,29
	546,6
	68,3
	3,59

	30БС2
	303,0
	155,0
	7,0
	9,0
	285,0
	47,85
	37,5
	7381,2
	487,2
	276,1
	12,42
	559,4
	72,2
	3,42

	35БС1
	345,0
	175,0
	6,0
	10,0
	325,0
	54,50
	42,8
	11539,0
	668,9
	372,3
	14,55
	893,8
	102,2
	4,05

	35БС2
	349,0
	175,0
	7,0
	12,0
	325,0
	64,75
	50,9
	13932,3
	798,4
	446,3
	14,67
	1072,8
	122,6
	4,07

	40БС1
	394,0
	200,0
	7,0
	12,0
	370,0
	73,90
	58,0
	20471,4
	1039,2
	578,2
	16,64
	1601,1
	160,1
	4,66

	40БС2
	398,0
	200,0
	8,0
	14,0
	370,0
	85,60
	67,2
	24029,8
	1207,5
	674,5
	16,76
	1868,2
	186,8
	4,67

	45БС1
	446,0
	200,0
	8,0
	13,0
	420,0
	85,60
	67,2
	29320,1
	1314,8
	739,3
	18,51
	1735,1
	173,5
	4,50

	45БС2
	450,0
	200,0
	9,0
	15,0
	420,0
	97,80
	76,8
	33951,6
	1509,0
	851,0
	18,63
	2002,6
	200,3
	4,53

	50БС1
	491,0
	200,0
	9,0
	13,0
	465,0
	93,85
	73,7
	37251,1
	1517,4
	864,7
	19,92
	1736,2
	173,6
	4,30

	50БС2
	495,0
	200,0
	9,0
	15,0
	465,0
	101,85
	80,0
	42115,1
	1701,5
	963,3
	20,33
	2002,8
	200,3
	4,43

	50БС3
	499,0
	200,0
	10,0
	17,0
	465,0
	114,50
	89,9
	47890,2
	1919,4
	1089,7
	20,45
	2270,5
	227,1
	4,45

	55БС1
	543,0
	225,0
	10,0
	14,0
	515,0
	114,50
	89,9
	55467,8
	2043,0
	1164,7
	22,01
	2662,1
	236,6
	4,82

	55БС2
	549,0
	220,0
	10,0
	17,0
	515,0
	126,30
	99,1
	64326,1
	2343,4
	1326,4
	22,57
	3021,2
	274,7
	4,89

	60БС1
	597,0
	200,0
	10,0
	16,0
	565,0
	120,50
	94,6
	69053,6
	2313,4
	1328,6
	23,94
	2138,0
	213,8
	4,21

	60БС2
	601,0
	200,0
	11,0
	18,0
	565,0
	134,15
	105,3
	77732,7
	2586,8
	1488,3
	24,07
	2406,3
	240,6
	4,24

	70БС0
	694,0
	230,0
	12,0
	17,0
	660,0
	157,40
	123,5
	118371,8
	3411,3
	1976,9
	27,42
	3456,8
	300,6
	4,69

	70БС1
	692,0
	260,0
	12,0
	17,0
	660,0
	167,60
	131,5
	130061,6
	3748,2
	2149,6
	27,86
	4989,4
	383,8
	5,46

	70БС2
	698,0
	260,0
	13,0
	19,0
	660,0
	184,60
	145,0
	145052,2
	4156,2
	2385,0
	28,03
	5577,8
	429,1
	5,50


Таблица 2 - Двутавры стальные сварные с плоской стенкой типа ШС до t=20мм из сталей С235, С245, С255 и С345, 

при большей толщине - из С235, С255 и С345

	Профиль


	Размеры профиля, мм
	Площадь

сечения,см2
	Масса1м,кг
	Справочные величины для осей

	
	h
	b
	s
	t
	hw
	
	
	Jx,см4
	Wx,см3
	Sx,см3
	ix,см
	Jy,см4
	Wy,см3
	iy,см

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	20ШС1
	193,0
	160,0
	6,0
	9,0
	175,0
	39,30
	30,83
	2707,5
	280,6
	155,4
	8,30
	614,7
	76,8
	3,96

	25ШС1
	244,0
	170,0
	8,0
	12,0
	220,0
	58,40
	45,79
	6204,8
	508,6
	285,0
	10,31
	983,5
	115,7
	4,10

	30ШС1
	296,0
	200,0
	8,0
	13,0
	270,0
	73,60
	57,76
	11731,1
	792,6
	440,8
	12,63
	1734,5
	173,5
	4,86

	30ШС2
	302,0
	200,0
	9,0
	16,0
	270,0
	88,30
	69,32
	14577,3
	965,4
	539,6
	12,85
	2135,0
	213,5
	4,90

	35ШС1
	334,0
	250,0
	8,0
	12,0
	310,0
	84,80
	66,58
	17545,9
	1050,7
	579,1
	14,38
	3126,3
	250,1
	6,07

	35ШС2
	340,0
	250,0
	9,0
	15,0
	310,0
	102,90
	80,79
	22053,1
	1297,2
	717,5
	14,64
	3908,1
	312,7
	6,16

	40ШС1
	386,0
	300,0
	10,0
	13,0
	360,0
	114,00
	89,46
	31029,1
	1607,7
	889,4
	16,50
	5853,0
	390,2
	7,17

	40ШС2
	392,0
	300,0
	10,0
	17,0
	360,0
	138,00
	108,31
	40155,5
	2038,3
	1123,4
	17,06
	7653,0
	510,2
	7,45

	45ШС1
	443,0
	300,0
	11,0
	19,0
	405,0
	158,55
	124,42
	57359,9
	2589,6
	1433,9
	19,02
	8554,5
	570,3
	7,34

	50ШС1
	482,0
	300,0
	11,0
	16,0
	450,0
	145,50
	114,18
	60491,0
	2510,0
	1396,8
	20,39
	7205,0
	480,3
	7,04

	50ШС2
	491,0
	300,0
	15,0
	18,0
	455,0
	176,25
	138,33
	72210,5
	2941,4
	1665,3
	20,24
	8112,8
	540,8
	6,79

	50ШС3
	494,0
	300,0
	17,0
	22,0
	450,0
	208,50
	163,67
	86481,3
	3501,3
	1987,9
	20,37
	9918,4
	661,2
	6,90

	50ШС4
	503,0
	300,0
	17,0
	24,0
	455,0
	221,35
	173,78
	96012,4
	3817,6
	2164,3
	20,83
	10818,6
	721,2
	6,99

	60ШС1
	586,0
	300,0
	12,0
	18,0
	550,0
	174,00
	136,62
	103775,1
	3541,8
	1987,4
	24,42
	8107,9
	540,5
	6,83

	60ШС2
	589,0
	300,0
	16,0
	22,0
	545,0
	219,20
	172,11
	127728,4
	4337,1
	2465,2
	24,14
	9918,6
	661,2
	6,73

	60ШС3
	597,0
	300,0
	18,0
	26,0
	545,0
	254,10
	199,46
	151525,7
	5076,2
	2895,2
	24,42
	11726,5
	781,8
	6,79

	60ШС4
	605,0
	300,0
	20,0
	30,0
	545,0
	289,00
	226,91
	175896,0
	5814,7
	3330,1
	24,67
	13536,3
	902,4
	6,84

	70ШС1
	695,0
	315,0
	13,0
	20,0
	655,0
	211,15
	165,73
	174006,8
	5007,4
	2823,4
	28,71
	10430,6
	662,3
	7,03

	70ШС2
	698,0
	300,0
	16,0
	24,0
	650,0
	248,00
	194,69
	200225,1
	5737,1
	3271,4
	28,41
	10822,2
	721,5
	6,61

	70ШС3
	711,0
	300,0
	20,0
	28,0
	655,0
	299,00
	234,68
	242870,4
	6831,8
	3941,2
	28,50
	12643,7
	842,9
	6,50

	70ШС4
	714,0
	300,0
	22,0
	32,0
	650,0
	335,00
	263,00
	273771,3
	7668,7
	4435,5
	28,59
	14457,7
	963,8
	6,57

	70ШС5
	726,0
	300,0
	23,0
	38,0
	650,0
	377,50
	296,32
	322716,9
	8890,3
	5136,3
	29,24
	17165,9
	1144,4
	6,74

	80ШС1
	781,0
	300,0
	14,0
	18,0
	745,0
	212,30
	166,63
	205455,7
	5261,35
	3031,4
	31,11
	8117,0
	541,1
	6,18

	80ШС2
	796,0
	300,0
	14,0
	23,0
	750,0
	243,00
	190,75
	255427,1
	6417,8
	3651,2
	32,42
	10367,2
	691,1
	6,53

	90ШС1
	883,0
	300,0
	15,0
	20,0
	845,0
	246,75
	193,69
	299926,4
	6778
	3933,8
	34,86
	9023,8
	601,6
	6,05

	90ШС2
	893,0
	300,0
	15,0
	24,0
	845,0
	270,75
	212,51
	347346,0
	7779,3
	4467,2
	35,82
	10823,8
	721,6
	6,32

	100ШС1
	992,0
	320,0
	16,0
	22,0
	950,0
	292,80
	229,82
	446937,4
	8992,7
	5226,4
	39,07
	12047,4
	753,0
	6,41

	100ШС2
	997,0
	320,0
	17,0
	27,0
	945,0
	333,45
	261,79
	527805,4
	10566,7
	6096,7
	39,79
	14784,3
	924,0
	6,66

	100ШС3
	1005,0
	320,0
	18,0
	30,0
	945,0
	362,10
	284,24
	583030,3
	11602,6
	6689,3
	40,13
	16429,9
	1026,9
	6,74

	100ШС4
	1016,0
	320,0
	20,0
	33,0
	950,0
	401,20
	314,99
	653288,1
	12860,0
	7446,5
	40,35
	18085,7
	1130,4
	6,71


Таблица 3 - Двутавры стальные сварные с плоской стенкой типа КС до t=20 мм из сталей С235, С245, С255 и С345, 

 при большей толщине - из С235, С255 и С345

	Профиль


	Размерыпрофиля,мм
	Площадь 

сечения,см2
	Масса1м,кг
	Справочныевеличиныдляосей

	
	h

 
	b

 
	s

 
	t

 
	hw

 
	
	
	Jx,см4
	Wx,см3
	Sx,см3
	ix,см
	Jy,см4
	Wy,см3
	iy, см

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	20КС1
	200,0
	200,0
	7,0
	10,0
	180,0
	52,60
	41,3
	3953,5
	395,4
	218,4
	8,67
	1333,8
	133,4
	5,04

	20КС2
	204,0
	200,0
	8,0
	12,0
	180,0
	62,40
	49,0
	4818,2
	472,4
	262,8
	8,79
	1600,8
	160,1
	5,07

	25КС1
	249,0
	250,0
	9,0
	12,0
	225,0
	80,25
	63,0
	9286,9
	745,9
	412,5
	10,76
	3126,4
	250,1
	6,24

	25КС2
	253,0
	250,0
	10,0
	14,0
	225,0
	92,50
	72,7
	10956,8
	866,2
	481,5
	10,88
	3647,7
	291,8
	6,28

	25КС3
	257,0
	250,0
	10,0
	16,0
	225,0
	102,50
	80,4
	12582,5
	979,2
	545,3
	11,08
	4168,5
	333,5
	6,38

	30КС1
	303,0
	300,0
	10,0
	14,0
	275,0
	111,50
	87,5
	19286,2
	1273,1
	701,4
	13,15
	6302,3
	420,2
	7,52

	30КС2
	305,0
	300,0
	10,0
	15,0
	275,0
	117,5
	92,2
	20672,5
	1355,6
	747,0
	13,26
	6752,3
	450,2
	7,58

	30КС3
	305,0
	305,0
	15,0
	15,0
	275,0
	132,75
	104,2
	21854,6
	1433,1
	805,2
	12,83
	7100,9
	465,6
	7,31

	30КС4
	309,0
	300,0
	11,0
	17,0
	275,0
	132,25
	103,8
	23673,3
	1532,3
	848,6
	13,38
	7653,1
	510,2
	7,61

	35КС1
	345,0
	350,0
	11,0
	15,0
	315,0
	139,65
	109,6
	31471,1
	1824,4
	1002,7
	15,01
	10722,2
	612,7
	8,76

	35КС2
	353,0
	350,0
	12,0
	19,0
	315,0
	170,80
	134,1
	40258,0
	2280,9
	1259,4
	15,35
	13581,6
	776,1
	8,92

	40КС1
	396,0
	400,0
	11,0
	18,0
	360,0
	183,6
	144,1
	55753,9
	2815,9
	1539,0
	17,43
	19204,0
	960,2
	10,23

	40КС2
	402,0
	400,0
	14,0
	21,0
	360,0
	218,40
	171,5
	66472,6
	3307,1
	1827,0
	17,45
	22408,2
	1120,4
	10,13

	40КС3
	408,0
	405,0
	17,0
	24,0
	360,0
	255,60
	200,7
	78366,5
	3841,5
	2141,6
	17,51
	26586,8
	1312,9
	10,20

	40КС4
	416,0
	405,0
	19,0
	28,0
	360,0
	295,20
	231,8
	92893,8
	4466,1
	2507,8
	17,74
	31021,3
	1531,9
	10,25

	40КС5
	432,0
	400,0
	24,0
	36,0
	360,0
	374,40
	293,9
	122549,8
	5673,6
	3240,0
	18,09
	38441,5
	1922,1
	10,13


4.4 Возможность прямой замены прокатных профилей типов «Б», «Ш» и «К» в уже разработанных проектах КМ на сварные двутавры типов «БС», «ШС» и «КС» обусловлена тем, что высота профилей сварных двутавров всех типоразмеров соответствует высоте профилей прокатных двутавров по СТО АСЧМ 20-93 с учетом величины предельных отклонений для каждой высоты прокатного профиля, указанные в стандарте по СТО АСЧМ 20-93. 

4.5 Проверку размеров поперечного сечения сварных двутавров следует проводить на расстоянии не менее 500 мм от торца двутавров, базовые длины которых рекомендуется принимать равными 9, 10 и 12 м.

5 Сортамент сварных двутавровых профилей с гофрированными стенками
5.1 По соотношению размеров и форме профиля сварные двутавры с гофрированными стенками подразделяются на три типа:

БГС - предназначенные для замены двутавров стальных горячекатаных с параллельными гранями полок типа «Б»;

ШГС - предназначенные для замены двутавров стальных горячекатаных с параллельными гранями полок типа «Ш»;

КГС - предназначенные для замены двутавров стальных горячекатаных с параллельными гранями полок типа «К».

Для замены одного профиле-размера прокатного двутавра внутри каждого типа сварных двутавров с гофрированными стенками разработано три варианта профиле-размера, исходя из условий обеспечения каждым вариантом следующих критериев:

Вариант1 - Сечение сварного двутавра с гофрированной стенкой подобрано из условия достижения равенства или превышения момента сопротивления Wхгофр (   Wхпрокат при максимальной экономии стали в сравнении с базовым прокатным двутавром и выполнении следующих ограничений - гибкость гофрированной стенки ((w = hw /s) не должна превышать 500, радиус инерции (iy) сжатой полки из плоскости двутавра с гофрированной стенкой должен быть равен или больше радиуса инерции iy базового прокатного двутавра. Такие сварные двутавры с гофрированной стенкой имеют общую высоту в 1,5 - 2,5 раза большую, чем общая высота базового прокатного профиля, поэтому они найдут применение в тех случаях, когда нет ограничения высоты применяемого сечения и обеспечена общая устойчивость балки из данного сварного двутавра.

Вариант 2 - Сечение сварного двутавра с гофрированной стенкой подобрано из условия достижения равенства или превышения момента сопротивления Wхгофр (  Wхпрокат, Wугофр (  Wупрокат при максимальной экономии стали в сравнении с базовым прокатным двутавром и выполнении следующих ограничений - гибкость гофрированной стенки ((w = hw /s) не должна превышать 500, радиус инерции (iy) сжатой полки из плоскости двутавра с гофрированной стенкой должен быть равен или больше радиуса инерции iy базового прокатного двутавра. Такие сварные двутавры с гофрированной стенкой имеют общую высоту на 10 - 35 % большую, чем общая высота базового прокатного профиля, поэтому они найдут применение в тех случаях, когда ограничения высоты применяемого сварного сечения в сравнении с прокатным есть, но они все-таки допускают применение сечений увеличенной высоты. 

Вариант 3 - Сечение сварного двутавра с гофрированной стенкой подобрано из условия  достижения равенства или превышения момента соп​ротивления Wхгофр ( Wхпрокат, Wугофр (  Wупрокат при максимальной экономии стали в сравнении с базовым прокатным двутавром и выполнении следующих ограничений - общая высота сварного двутавра не должна превышать общую высоту базового прокатного профиля с учетом допусков на высоту, гибкость гофрированной стенки ((w = hw /s) не должна превышать 500, радиус инерции (iy) сжатой полки из плоскости двутавра с гофрированной стенкой должен быть равен или больше радиуса инерции iy базового прокатного двутавра. Такие сварные двутавры с гофрированной стенкой имеющие общую высоту равную общей высоте базового прокатного профиля найдут применение в тех случаях, когда возникает необходимость прямой замены прокатного двутавра сварным с гофрированной стенкой при равных геометрических параметрах. 

Во всех указанных выше вариантах обеспечены:

- несущая способность  гофрированной стенки при действии поперечной силы, рассчитанной по формуле Q = 4*Mmax/16,5*h для двутавров типа «БГС» и «ШГС», где Mmax - максимальный изгибающий момент, который может воспринять сечение базового прокатного профиля, h - общая высота сечения базового прокатного профиля. Для двутавров типа «КГС» на основании опыта проектирования внецентренно-сжатых колонн одноэтажных промышленных зданий, в которых данный тип профилей, по-нашему мнению, найдет преимущественное применение, принято:

а) соотношение распределения напряжений (х  от их несущей способности, как  центрально-сжатых стоек равное 75 % от изгибающего момента и 25 % от продольной силы;

б) геометрическая длина колонн больше или равна десятикратной величине высоты заменяемого прокатного профиля; 

- свес поясов сварных двутавров с гофрированной стенкой по действующим нормам.

5.2 Поперечное сечение прокатных двутавров с обозначением размеров дано на рисунке 1. Поперечное сечение сварных двутавров с гофрированной  стенкой с обозначением размеров должно соответствовать, приведенному сечению на рисунке 3. Для сварных двутавров с гофрированными стенками всех типоразмеров кромки полок должны иметь закругления с радиусом r ( 1,0 мм.

[image: image6.jpg]



h - высота двутавра; hw - высота стенки;

b - ширина полки; S - толщина стенки;

t - толщина полки; r - радиус закругления.

Lr - шаг гофров; fr - высота волны гофров

Рисунок 3 - Схема сварного двутавра с гофрированной стенкой

Примеры условных обозначений в сортаменте:

Двутавр нормальный сварной с гофрированной стенкой профиль 20/25БГС1 высотой 25 см взамен соответствующего прокатного двутавра 20Б1 из стали С345,  категории 3 по ГОСТ 2772.

Двутавр  [image: image7.wmf]27772

 

ГОСТ

3

С345

-

-

1

С

Г

Б

5

2

/

0

2


Двутавр широкополочный сварной с гофрированной стенкой профиль 30/67ШГС2 высотой 67 см взамен  соответствующего прокатного двутавра 30Ш2 из стали С245  по ГОСТ 2772.

Двутавр   [image: image8.wmf]27772

 

ГОСТ

С245

ШГС2

 

30/67

-


Двутавр колонный сварной с гофрированной стенкой 35/40КГС1  высотой 40 см взамен  соответствующего прокатного двутавра 35К2 из стали С345   категории 1 по ГОСТ 2772.

Двутавр  [image: image9.wmf]27772

 

ГОСТ

1

С345

КС2

 

30/40

-

-


При принятии такого обозначения сварных двутавров с гофрированными стенками легко определяется, какой прокатной двутавр они заменяют по несущей способности и какую имеют фактическую высоту, что очень удобно для проектировщиков при применении сварных двутавров с гофрированными стенками и задании их жесткостей для расчета по стандартным программам Lira, Scad office и Stark ЕS.

5.3  В таблицах 4, 5 и 6  приведены:

- размеры, см, поперечного сечения сварных двутавров типа  «ШГС», «БГС» и «КГС» соответственно заменяющие прокатные  профили типа «Ш», «Б» и «К»;

- площадь поперечного сечения прокатных  профилей;

- площадь двух поясов сварных профилей;

- площадь стенки  см2;

- масса одного погонного метра профиля;

- справочные величины для осей х - х  и  у - у:   момент инерции - J, момент сопротивления - W, статический момент полусечения - S, радиус инерции - i;

- значения свеса полок и гибкости стенок для двутавров;

- параметры гофров.

Выводы

1 Внедрение в практику строительства Казахстана сварных двутавровых сечений, разработанных в настоящем Сортаменте взамен прокатных профилей по СТО АСЧМ 20-93, даст возможность использовать в республике в максимальной степени листовой прокат Карметкомбината, уйти от зависимости графиков прокатки двутавровых профилей в России, загрузить заводы металлоконструкций производством двутавровых сварных профилей и снизить металлоемкость строительной продукции.

2 Применение сварных двутавровых сечений с плоскими стенками (БС, ШС и КС) вместо прокатных профилей дает экономию стали от 1 % до 3 % только для отдельных профилеразмеров. Для большинства профилеразмеров происходит увеличение металлоемкости сечения  в среднем для всех трех типов профилей  БС, ШС и КС от 0,5 до 2,0 %.

3 Применение сварных двутавровых сечений с гофрированными стенками (БГС, ШГС и КГС) вместо прокатных профилей всегда дает экономию стали:

- для двутавров типа БГС в среднем 33 % при максимальном увеличении высоты профиля, 23,7 % при незначительном увеличении высоты профиля и 9,3 % при равных высотах сварных и прокатных профилей;

- для двутавров типа ШГС в среднем 39,3 % при максимальном увеличении высоты профиля, 24,6 % при незначительном увеличении высоты профиля и 13,4 % при равных высотах сварных и прокатных профилей;

- для двутавров типа КГС в среднем 34,3 % при максимальном увеличении высоты профиля, 24,4 % при незначительном увеличении высоты профиля и 8,1 % при равных высотах сварных и прокатных профилей.

Т а б л и ц а 4 - Широкополочные двутавры ШГС -до t=20 из сталей C235, С245, С255 и С345; при большей толщине - из С235, С255 и С345

	Профиль
	Размеры профиля, см
	Пара​

метры гофров Lг см
	Пара​

метры гофров fг см
	Пло​щадь стенки Аw см2
	Пло​щадь двух поясов см2
	Масса 1м, кг
	Jx, см4
	Wx, см3
	Sx, см3
	ix, см
	Jy, см4
	Wу, см3
	iу, см

	
	h


	b


	s


	t


	hw
	lw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	20/36ШГС1
	36,2
	13,0
	0,30
	0,60
	35,0
	117
	7,0
	2,5
	10,50
	15,60
	21,00
	4942,7
	277,7
	138,8
	17,8
	219,7
	33,8
	3,77

	20/23ШГС1
	23,1
	16,0
	0,40
	0,80
	21,5
	54
	7,0
	2,5
	8,60
	25,60
	27,26
	3182,7
	285,4
	142,7
	11,2
	546,1
	68,3
	4,64

	20/20ШГС1
	19,5
	15,5
	0,40
	1,00
	17,5
	44
	7,0
	2,5
	7,00
	31,00
	30,17
	2652,4
	286,8
	143,4
	9,3
	620,6
	80,1
	4,50

	25/49ШГС1
	49,1
	14,5
	0,30
	0,80
	47,5
	158
	7,0
	2,5
	14,25
	23,20
	30,09
	13530,8
	560,3
	280,1
	24,2
	406,5
	56,1
	4,21

	25/30ШГС1
	30,0
	18,5
	0,40
	1,00
	28,0
	70
	7,0
	2,5
	11,20
	37,00
	38,38
	7779,3
	536,5
	268,3
	14,5
	1055,3
	114,1
	5,37

	25/25ШГС1
	24,4
	18,0
	0,50
	1,20
	22,0
	44
	7,0
	2,5
	11,00
	43,20
	43,08
	5813,0
	501,1
	250,6
	11,6
	1166,4
	129,6
	5,22

	30/55ШГС1
	55,1
	18,0
	0,30
	0,80
	53,5
	178
	10,0
	3,0
	16,05
	28,80
	35,76
	21229,1
	781,9
	391,0
	27,2
	777,6
	86,4
	5,22

	30/37ШГС1
	37,0
	22,0
	0,40
	1,00
	35,0
	88
	10,0
	3,0
	14,00
	44,00
	46,01
	14256,0
	792,0
	396,0
	18,0
	1774,7
	161,3
	6,38

	30/30ШГС1
	29,8
	20,0
	0,50
	1,40
	27,0
	54
	10,0
	3,0
	13,50
	56,00
	55,02
	11291,8
	795,2
	397,6
	14,2
	1866,7
	186,7
	5,80

	30/67ШГС2
	67,1
	18,0
	0,30
	0,80
	65,5
	218
	10,0
	3,0
	19,65
	28,80
	38,71
	31649,0
	954,7
	477,4
	33,2
	777,6
	86,4
	5,22

	30/36ШГС2
	35,9
	23,0
	0,50
	1,20
	33,5
	67
	10,0
	3,0
	16,75
	55,20
	57,06
	16616,4
	957,7
	478,9
	17,4
	2433,4
	211,6
	6,67

	30/30ШГС2
	30,2
	21,0
	0,60
	1,60
	27,0
	45
	10,0
	3,0
	16,20
	67,20
	66,03
	13741,7
	961,0
	480,5
	14,3
	2469,6
	235,2
	6,09

	35/51ШГС1
	51,0
	21,0
	0,40
	1,00
	49,0
	123
	10,0
	3,0
	19,60
	42,00
	49,03
	26250,0
	1050,0
	525,0
	25,0
	1543,5
	147,0
	6,09

	35/38ШГС1
	37,9
	24,0
	0,50
	1,20
	35,5
	71
	10,0
	3,0
	17,75
	57,60
	59,76
	19395,2
	1057,0
	528,5
	18,4
	2764,8
	230,4
	6,96

	35/34ШГС1
	33,4
	26,5
	0,50
	1,20
	31,0
	62
	10,0
	3,0
	15,50
	63,60
	62,63
	16485,8
	1024,0
	512,0
	16,1
	3721,9
	280,9
	7,69

	35/62ШГС2
	62,0
	21,0
	0,30
	1,00
	60,0
	200
	10,0
	3,0
	18,00
	42,00
	47,72
	39070,5
	1281,0
	640,5
	30,5
	1543,5
	147,0
	6,09

	35/38ШГС2
	38,3
	25,0
	0,50
	1,40
	35,5
	71
	10,0
	3,0
	17,75
	70,00
	69,50
	23828,2
	1291,5
	645,8
	18,5
	3645,8
	291,7
	7,25

	35/35ШГС2
	34,2
	24,5
	0,60
	1,60
	31,0
	52
	10,0
	3,0
	18,60
	78,40
	76,79
	20830,1
	1277,9
	639,0
	16,3
	3921,6
	320,1
	7,11

	40/67ШГС1
	66,9
	25,0
	0,30
	1,20
	64,5
	215
	10,0
	3,0
	19,35
	60,00
	62,96
	64747,4
	1971,0
	985,5
	32,9
	3125,0
	250,0
	7,25

	40/52ШГС1
	51,8
	28,5
	0,40
	1,40
	49,0
	123
	10,0
	3,0
	19,60
	79,80
	78,71
	50676,2
	2011,0
	1005,5
	25,2
	5401,5
	379,1
	8,27

	40/39ШГС1
	38,8
	31,0
	0,60
	1,40
	36,0
	60
	10,0
	3,0
	21,60
	86,80
	85,84
	30353,1
	1623,2
	811,6
	18,7
	6951,2
	448,5
	8,99

	40/60ШГС2
	59,8
	26,0
	0,50
	1,40
	57,0
	114
	10,0
	3,0
	28,50
	72,80
	80,51
	62072,2
	2125,8
	1062,9
	29,2
	4101,1
	315,5
	7,54

	40/50ШГС2
	49,7
	30,0
	0,60
	1,60
	46,5
	78
	10,0
	3,0
	27,90
	96,00
	98,23
	55526,6
	2308,8
	1154,4
	24,1
	7200,0
	480,0
	8,70

	40/39ШГС2
	38,7
	34,0
	0,70
	1,60
	35,5
	51
	10,0
	3,0
	24,85
	108,80
	105,77
	37438,4
	2018,2
	1009,1
	18,6
	10481,1
	616,5
	9,86

	45/109ШГС1
	109,4
	20,0
	0,30
	1,20
	107,0
	357
	18,0
	6,0
	32,10
	48,00
	64,24
	140486,9
	2596,8
	1298,4
	54,1
	1600,0
	160,0
	5,80

	45/57ШГС1
	56,7
	32,0
	0,60
	1,60
	53,5
	89
	10,0
	3,0
	32,10
	102,40
	106,69
	77721,9
	2821,1
	1410,6
	27,6
	8738,1
	546,1
	9,28

	45/45ШГС1
	44,7
	37,0
	0,80
	1,60
	41,5
	52
	10,0
	3,0
	33,20
	118,40
	120,15
	54985,3
	2551,5
	1275,8
	21,6
	13507,5
	730,1
	10,73


Продолжение таблицы 4

	Профиль
	Размеры профиля, см
	Пара​

метры гофров Lг см
	Пара​

метры гофров fг см
	Площадь стенки Аw см2
	Площадь двух поясов см2
	Масса 1м, кг
	Jx, см4
	Wx, см3
	Sx, см3
	ix, см
	Jy, см4
	Wу, см3
	iу, см

	
	h


	b


	s


	t


	hw
	lw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	50/80ШГС1
	79,8
	24,0
	0,40
	1,40
	77,0
	193
	18,0
	6,0
	30,80
	67,20
	78,24
	103262,2
	2634,2
	1317,1
	39,2
	3225,6
	268,8
	6,96

	50/55ШГС1
	55,2
	29,5
	0,50
	1,60
	52,0
	104
	10,0
	3,0
	26,00
	94,40
	95,41
	67801,9
	2529,9
	1265,0
	26,8
	6846,0
	464,1
	8,56

	50/50ШГС1
	48,7
	33,5
	0,60
	1,60
	45,5
	76
	10,0
	3,0
	27,30
	107,20
	106,53
	59453,4
	2524,6
	1262,3
	23,6
	10025,4
	598,5
	9,72

	50/96ШГС2
	95,8
	24,0
	0,40
	1,40
	93,0
	233
	18,0
	6,0
	37,20
	67,20
	83,53
	149710,8
	3171,8
	1585,9
	47,2
	3225,6
	268,8
	6,96

	50/61ШГС2
	60,7
	31,5
	0,50
	1,60
	57,5
	115
	18,0
	6,0
	28,75
	100,80
	102,92
	88018,8
	2978,6
	1489,3
	29,6
	8334,9
	529,2
	9,14

	50/49ШГС2
	48,6
	35,5
	0,70
	1,80
	45,0
	64
	10,0
	3,0
	31,50
	127,80
	126,14
	69978,2
	2990,5
	1495,3
	23,4
	13421,7
	756,2
	10,30

	50/119ШГС3
	118,9
	24,0
	0,30
	1,20
	116,5
	388
	18,0
	6,0
	34,95
	57,60
	74,14
	199487,4
	3389,8
	1694,9
	58,9
	2764,8
	230,4
	6,96

	50/64ШГС3
	63,7
	34,0
	0,60
	1,60
	60,5
	101
	18,0
	6,0
	36,30
	108,80
	115,44
	104894,4
	3378,2
	1689,1
	31,1
	10481,1
	616,5
	9,86

	5050ШГС3
	50,0
	35,5
	0,80
	2,00
	46,0
	58
	10,0
	3,0
	36,80
	142,00
	141,63
	81792,0
	3408,0
	1704,0
	24,0
	14913,0
	840,2
	10,30

	50/134ШГС4
	133,9
	24,0
	0,40
	1,20
	131,5
	329
	18,0
	6,0
	52,60
	57,60
	88,74
	253573,8
	3821,8
	1910,9
	66,4
	2764,8
	230,4
	6,96

	50/67ШГС4
	66,7
	37,0
	0,60
	1,60
	63,5
	106
	18,0
	6,0
	38,10
	118,40
	124,47
	125445,1
	3853,9
	1927,0
	32,6
	13507,5
	730,1
	10,73

	50/50ШГС4
	50,0
	33,0
	1,00
	2,50
	45,0
	45
	10,0
	3,0
	45,00
	165,00
	166,41
	93070,3
	3918,8
	1959,4
	23,8
	14973,8
	907,5
	9,57

	60/130ШГС1
	129,9
	23,0
	0,30
	1,20
	127,5
	425
	18,0
	6,0
	38,25
	55,20
	74,98
	228578,9
	3552,1
	1776,1
	64,4
	2433,4
	211,6
	6,67

	60/74ШГС1
	73,7
	32,0
	0,50
	1,60
	70,5
	141
	18,0
	6,0
	35,25
	102,40
	109,55
	133079,3
	3691,5
	1845,8
	36,1
	8738,1
	546,1
	9,28

	60/59ШГС1
	59,0
	31,5
	0,60
	2,00
	55,0
	92
	18,0
	6,0
	33,00
	126,00
	126,22
	102343,5
	3591,0
	1795,5
	28,5
	10418,6
	661,5
	9,14

	60/143ШГС2
	142,9
	25,5
	0,40
	1,20
	140,5
	351
	18,0
	6,0
	56,20
	61,20
	94,55
	307207,0
	4336,0
	2168,0
	70,9
	3316,3
	260,1
	7,40

	60/80ШГС2
	79,7
	34,5
	0,50
	1,60
	76,5
	153
	18,0
	6,0
	38,25
	110,40
	118,31
	168349,2
	4311,1
	2155,6
	39,1
	10950,3
	634,8
	10,01

	60/60ШГС2
	59,9
	34,0
	0,70
	2,20
	55,5
	79
	18,0
	6,0
	38,85
	149,60
	149,58
	124515,4
	4316,0
	2158,0
	28,9
	14411,5
	847,7
	9,86

	60/148ШГС3
	147,8
	24,5
	0,40
	1,40
	145,0
	363
	18,0
	6,0
	58,00
	68,60
	101,84
	367575,3
	5021,5
	2510,8
	73,2
	3431,4
	280,1
	7,11

	60/86ШГС3
	85,7
	37,5
	0,50
	1,60
	82,5
	165
	18,0
	6,0
	41,25
	120,00
	128,33
	212184,3
	5046,0
	2523,0
	42,1
	14062,5
	750,0
	10,88

	60/60ШГС3
	60,0
	35,0
	0,80
	2,50
	55,0
	69
	18,0
	6,0
	44,00
	175,00
	173,78
	144648,4
	5031,3
	2515,6
	28,8
	17864,6
	1020,8
	10,15

	60/180ШГС4
	179,8
	28,0
	0,40
	1,40
	177,0
	443
	18,0
	6,0
	70,80
	78,40
	120,13
	623800,6
	6993,3
	3496,6
	89,2
	5122,1
	365,9
	8,12

	60/85ШГС4
	85,1
	38,5
	0,60
	1,80
	81,5
	136
	18,0
	6,0
	48,90
	138,60
	149,26
	240432,5
	5772,7
	2886,3
	41,7
	17120,0
	889,4
	11,17

	60/61ШГС4
	61,0
	33,5
	1,00
	3,00
	55,0
	55
	18,0
	6,0
	55,00
	201,00
	203,30
	169041,0
	5829,0
	2914,5
	29,0
	18797,7
	1122,3
	9,72


Продолжение таблицы 4

	Профиль
	Размеры профиля, см
	Пара​

метры гофров Lг см
	Пара​

метры гофров fг см
	Площадь стенки Аw см2
	Площадь двух поясов см2
	Масса 1м, кг
	Jx, см4
	Wx, см3
	Sx, см3
	ix, см
	Jy, см4
	Wу, см3
	iу, см

	
	h


	b


	s


	t


	hw
	lw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	70/150ШГС1
	149,8
	24,0
	0,40
	1,40
	147,0
	368
	21,0
	7,0
	58,80
	67,20
	101,41
	369979,0
	4986,2
	2493,1
	74,2
	3225,6
	268,8
	6,96

	70/94ШГС1
	93,7
	34,0
	0,40
	1,60
	90,5
	226
	18,0
	6,0
	36,20
	108,80
	115,36
	230721,6
	5010,2
	2505,1
	46,1
	10481,1
	616,5
	9,86

	70/70ШГС1
	69,9
	35,0
	0,60
	2,20
	65,5
	109
	10,0
	3,0
	39,30
	154,00
	153,10
	176456,7
	5212,9
	2606,5
	33,9
	15720,8
	898,3
	10,15

	70/150ШГС2
	149,8
	27,5
	0,40
	1,40
	147,0
	368
	21,0
	7,0
	58,80
	77,00
	109,10
	423934,3
	5713,4
	2856,7
	74,2
	4852,6
	352,9
	7,98

	70/101ШГС2
	100,7
	36,0
	0,40
	1,60
	97,5
	244
	18,0
	6,0
	39,00
	115,20
	122,70
	282839,3
	5708,2
	2854,1
	49,6
	12441,6
	691,2
	10,44

	70/70ШГС2
	70,0
	34,0
	0,60
	2,50
	65,0
	108
	18,0
	6,0
	39,00
	170,00
	165,72
	193640,6
	5737,5
	2868,8
	33,8
	16376,7
	963,3
	9,86

	70/150ШГС3
	149,7
	29,0
	0,40
	1,60
	146,5
	366
	21,0
	7,0
	58,60
	92,80
	121,34
	508859,8
	6871,8
	3435,9
	74,1
	6503,7
	448,5
	8,41

	70/92ШГС3
	92,0
	38,0
	0,60
	2,00
	88,0
	147
	18,0
	6,0
	52,80
	152,00
	163,01
	307800,0
	6840,0
	3420,0
	45,0
	18290,7
	962,7
	11,02

	70/71ШГС3
	71,0
	33,5
	0,70
	3,00
	65,0
	93
	18,0
	6,0
	45,50
	201,00
	195,43
	232356,0
	6834,0
	3417,0
	34,0
	18797,7
	1122,3
	9,72

	70/166ШГС4
	165,7
	29,5
	0,40
	1,60
	162,5
	406
	21,0
	7,0
	65,00
	94,40
	127,89
	635519,9
	7745,5
	3872,8
	82,1
	6846,0
	464,1
	8,56

	70/92ШГС4
	92,0
	34,5
	0,60
	2,50
	87,0
	145
	18,0
	6,0
	52,20
	172,50
	178,61
	345442,0
	7719,4
	3859,7
	44,8
	17109,8
	991,9
	10,01

	70/72ШГС4
	71,7
	31,5
	0,80
	3,60
	64,5
	81
	18,0
	6,0
	51,60
	226,80
	220,74
	262952,5
	7722,5
	3861,3
	34,1
	18753,5
	1190,7
	9,14

	70/175ШГС5
	174,7
	32,0
	0,40
	1,60
	171,5
	429
	24,0
	8,0
	68,60
	102,40
	137,15
	767068,4
	8862,7
	4431,4
	86,6
	8738,1
	546,1
	9,28

	70/100ШГС5
	100,0
	37,0
	0,70
	2,50
	95,0
	136
	18,0
	6,0
	66,50
	185,00
	200,25
	439664,1
	9018,8
	4509,4
	48,8
	21105,4
	1140,8
	10,73

	70/73ШГС5
	73,2
	35,5
	1,00
	3,60
	66,0
	66
	18,0
	6,0
	66,00
	255,60
	255,26
	309541,8
	8894,9
	4447,4
	34,8
	26843,3
	1512,3
	10,30

	80/150ШГС1
	149,8
	26,0
	0,40
	1,40
	147,0
	368
	21,0
	7,0
	58,80
	72,80
	105,80
	400810,6
	5401,8
	2700,9
	74,2
	4101,1
	315,5
	7,54

	80/108ШГС1
	107,7
	31,0
	0,40
	1,60
	104,5
	261
	18,0
	6,0
	41,80
	99,20
	112,46
	279178,8
	5262,6
	2631,3
	53,1
	7944,3
	512,5
	8,99

	80/79ШГС1
	78,0
	35,0
	0,50
	2,00
	74,0
	148
	18,0
	6,0
	37,00
	140,00
	140,52
	202160,0
	5320,0
	2660,0
	38,0
	14291,7
	816,7
	10,15

	80/150ШГС2
	149,8
	31,0
	0,40
	1,40
	147,0
	368
	21,0
	7,0
	58,80
	86,80
	116,79
	477889,6
	6440,6
	3220,3
	74,2
	6951,2
	448,5
	8,99

	80/113ШГС2
	113,2
	36,0
	0,40
	1,60
	110,0
	275
	18,0
	6,0
	44,00
	115,20
	126,84
	358691,3
	6428,2
	3214,1
	55,8
	12441,6
	691,2
	10,44

	80/79ШГС2
	79,0
	33,5
	0,60
	2,50
	74,0
	123
	18,0
	6,0
	44,40
	167,50
	168,23
	245063,0
	6406,9
	3203,4
	38,3
	15664,7
	935,2
	9,72

	90/150ШГС1
	150,2
	28,0
	0,40
	1,60
	147,0
	368
	21,0
	7,0
	58,80
	89,60
	118,99
	494635,9
	6657,3
	3328,6
	74,3
	5853,9
	418,1
	8,12

	90/121ШГС1
	121,1
	31,5
	0,40
	1,80
	117,5
	294
	18,0
	6,0
	47,00
	113,40
	127,91
	403491,1
	6764,3
	3382,2
	59,7
	9376,8
	595,4
	9,14

	90/88ШГС1
	88,0
	32,5
	0,50
	2,50
	83,0
	166
	18,0
	6,0
	41,50
	162,50
	161,90
	296978,9
	6946,9
	3473,4
	42,8
	14303,4
	880,2
	9,43

	90/150ШГС2
	149,7
	33,0
	0,40
	1,60
	146,5
	366
	21,0
	7,0
	58,60
	105,60
	131,39
	579047,3
	7819,7
	3909,8
	74,1
	9583,2
	580,8
	9,57

	90/110ШГС2
	110,0
	36,0
	0,40
	2,00
	106,0
	265
	18,0
	6,0
	42,40
	144,00
	148,12
	419904,0
	7776,0
	3888,0
	54,0
	15552,0
	864,0
	10,44

	90/89ШГС2
	89,0
	36,0
	0,50
	2,50
	84,0
	168
	18,0
	6,0
	42,00
	180,00
	176,05
	336701,3
	7785,0
	3892,5
	43,3
	19440,0
	1080,0
	10,44


Окончание таблицы 4

	Профиль
	Размеры профиля, см
	Пара​

метры гофров Lг см
	Пара​

метры гофров fг см
	Площадь стенки Аw см2
	Площадь двух поясов см2
	Масса 1м, кг
	Jx, см4
	Wx, см3
	Sx, см3
	ix, см
	Jy, см4
	Wу, см3
	iу, см

	
	h


	b


	s


	t


	hw
	lw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	100/151ШГС1
	150,6
	34,0
	0,40
	1,80
	147,0
	368
	21,0
	7,0
	58,80
	122,40
	144,74
	677528,1
	9106,6
	4553,3
	74,4
	11791,2
	693,6
	9,86

	100/120ШГС1
	120,0
	38,5
	0,50
	2,00
	116,0
	232
	18,0
	6,0
	58,00
	154,00
	168,88
	536074,0
	9086,0
	4543,0
	59,0
	19022,2
	988,2
	11,17

	100/99ШГС1
	98,6
	34,0
	0,50
	2,80
	93,0
	186
	18,0
	6,0
	46,50
	190,40
	187,94
	436855,7
	9120,2
	4560,1
	47,9
	18341,9
	1078,9
	9,86

	100/193ШГС2
	193,2
	34,0
	0,40
	1,60
	190,0
	475
	24,0
	7,0
	76,00
	108,80
	147,55
	998527,2
	10423,0
	5211,5
	95,8
	10481,1
	616,5
	9,86

	100/125ШГС2
	125,0
	34,0
	0,50
	2,50
	120,0
	240
	18,0
	6,0
	60,00
	170,00
	183,10
	637765,6
	10412,5
	5206,3
	61,3
	16376,7
	963,3
	9,86

	100/100ШГС2
	100,0
	36,5
	0,60
	3,00
	94,0
	157
	10,0
	3,0
	56,40
	219,00
	218,14
	515142,8
	10621,5
	5310,8
	48,5
	24313,6
	1332,3
	10,59

	100/210ШГС3
	210,2
	35,0
	0,50
	1,60
	207,0
	414
	26,0
	8,0
	103,50
	112,00
	172,93
	1218390,9
	11681,6
	5840,8
	104,3
	11433,3
	653,3
	10,15

	100/125ШГС3
	125,0
	38,5
	0,60
	2,50
	120,0
	200
	18,0
	6,0
	72,00
	192,50
	210,69
	722175,8
	11790,6
	5895,3
	61,3
	23777,8
	1235,2
	11,17

	100/100ШГС3
	100,4
	38,0
	0,60
	3,20
	94,0
	157
	10,0
	3,0
	56,40
	243,20
	237,14
	574428,7
	11819,5
	5909,8
	48,6
	29265,1
	1540,3
	11,02

	100/201ШГС4
	200,6
	37,0
	0,50
	1,80
	197,0
	394
	26,0
	8,0
	98,50
	133,20
	185,46
	1316064,0
	13240,1
	6620,0
	99,4
	15195,9
	821,4
	10,73

	100/125ШГС4
	125,0
	36,0
	0,60
	3,00
	119,0
	198
	18,0
	6,0
	71,40
	216,00
	228,64
	803736,0
	13176,0
	6588,0
	61,0
	23328,0
	1296,0
	10,44

	100/101ШГС4
	101,2
	37,0
	0,70
	3,60
	94,0
	134
	18,0
	6,0
	65,80
	266,40
	263,57
	634415,6
	13000,3
	6500,2
	48,8
	30391,8
	1642,8
	10,73


Таблица 5 - Широкополочные двутавры БГС - до t=20 из сталей C235, С245, С255 и С345; 

при большей толщине - из С235,  С255 и С345

	Профиль
	Размеры профиля, см
	Параме-тры гофров Lг см
	Параме-тры гофров fг см
	Пло​щадь стенкиАw см2
	Площадь профиля или двухпоясов см2
	Масса 1м, кг
	Jx, см4
	Wx, см3
	Sx, см3
	ix, см
	Jy, см4
	Wу, см3
	iу, см

	
	h
	b
	s
	t
	hw свар
	lw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	10/16БГС1 
	15,8
	5,5
	0,20
	0,40
	15,0
	75
	4,0
	2,0
	3,00
	4,40
	6,09
	260,9
	33,9
	16,9
	7,7
	11,1
	4,0
	1,6

	10/12БГС1 
	11,8
	7,5
	0,20
	0,40
	11,0
	55
	4,0
	2,0
	2,20
	6,00
	6,64
	194,9
	34,2
	17,1
	5,7
	28,1
	7,5
	2,18

	10/10БГС1 
	10,2
	6,5
	0,20
	0,60
	9,0
	45
	4,0
	2,0
	1,80
	7,80
	7,70
	179,7
	37,4
	18,7
	4,8
	27,5
	8,5
	1,89

	12/18БГС1 
	17,8
	6,5
	0,20
	0,40
	17,0
	85
	4,0
	2,0
	3,40
	5,20
	7,07
	393,6
	45,2
	22,6
	8,7
	18,3
	5,6
	1,89

	12/13БГС1 
	13,3
	8,5
	0,20
	0,40
	12,5
	63
	4,0
	2,0
	2,50
	6,80
	7,53
	282,9
	43,9
	21,9
	6,5
	40,9
	9,6
	2,47

	12/12БГС1 
	11,7
	7,0
	0,20
	0,60
	10,5
	53
	4,0
	2,0
	2,10
	8,40
	8,44
	258,7
	46,6
	23,3
	5,6
	34,3
	9,8
	2,03

	12/18БГС2 
	17,8
	8,0
	0,20
	0,40
	17,0
	85
	4,0
	2,0
	3,40
	6,40
	8,01
	484,4
	55,7
	27,8
	8,7
	34,1
	8,5
	2,32

	12/15БГС2 
	15,0
	7,5
	0,20
	0,50
	14,0
	70
	4,0
	2,0
	2,80
	7,50
	8,34
	394,2
	54,4
	27,2
	7,3
	35,2
	9,4
	2,18

	12/12БГС2 
	11,7
	8,0
	0,20
	0,60
	10,5
	53
	4,0
	2,0
	2,10
	9,60
	9,38
	295,7
	53,3
	26,6
	5,6
	51,2
	12,8
	2,32

	14/21БГС1 
	20,8
	8,0
	0,20
	0,40
	20,0
	100
	4,0
	2,0
	4,00
	6,40
	8,53
	665,9
	65,3
	32,6
	10,2
	34,1
	8,5
	2,32

	14/16БГС1 
	16,0
	8,5
	0,20
	0,50
	15,0
	75
	4,0
	2,0
	3,00
	8,50
	9,31
	510,5
	65,9
	32,9
	7,8
	51,2
	12,0
	2,47

	14/14БГС1 
	13,7
	8,5
	0,20
	0,60
	12,5
	63
	4,0
	2,0
	2,50
	10,20
	10,20
	437,6
	66,8
	33,4
	6,6
	61,4
	14,5
	2,47

	14/24БГС2 
	23,8
	8,5
	0,20
	0,40
	23,0
	115
	4,0
	2,0
	4,60
	6,80
	9,38
	930,9
	79,6
	39,8
	11,7
	40,9
	9,6
	2,47

	14/18БГС2 
	18,0
	9,0
	0,20
	0,50
	17,0
	85
	4,0
	2,0
	3,40
	9,00
	10,05
	689,1
	78,8
	39,4
	8,8
	60,8
	13,5
	2,61

	14/14БГС2 
	14,1
	7,5
	0,20
	0,80
	12,5
	63
	4,0
	2,0
	2,50
	12,00
	11,61
	530,7
	79,8
	39,9
	6,7
	56,3
	15,0
	2,18

	16/25БГС1 
	25,0
	7,5
	0,20
	0,50
	24,0
	120
	4,0
	2,0
	4,80
	7,50
	10,10
	1125,5
	91,9
	45,9
	12,3
	35,2
	9,4
	2,18

	16/19БГС1 
	19,0
	10,0
	0,20
	0,50
	18,0
	90
	4,0
	2,0
	3,60
	10,00
	11,01
	855,6
	92,5
	46,3
	9,3
	83,3
	16,7
	2,90

	16/16БГС1 
	15,6
	7,5
	0,20
	0,80
	14,0
	70
	4,0
	2,0
	2,80
	12,00
	11,88
	657,1
	88,8
	44,4
	7,4
	56,3
	15,0
	2,18

	16/28БГС2 
	28,0
	8,0
	0,20
	0,50
	27,0
	135
	4,0
	2,0
	5,40
	8,00
	11,02
	1512,5
	110,0
	55,0
	13,8
	42,7
	10,7
	2,32

	16/21БГС2 
	21,2
	9,0
	0,20
	0,60
	20,0
	100
	4,0
	2,0
	4,00
	10,80
	11,99
	1145,8
	111,2
	55,6
	10,3
	72,9
	16,2
	2,61

	16/16БГС2 
	16,1
	9,0
	0,25
	0,80
	14,5
	58
	4,0
	2,0
	3,63
	14,40
	14,49
	842,7
	110,2
	55,1
	7,7
	97,2
	21,6
	2,61

	18/29БГС1 
	29,0
	8,5
	0,20
	0,50
	28,0
	140
	4,0
	2,0
	5,60
	8,50
	11,59
	1726,0
	121,1
	60,6
	14,3
	51,2
	12,0
	2,47


Окончание таблицы 5

	Профиль
	Размеры профиля, см
	Параме-тры гофров Lг см
	Параме-тры гофров fг см
	Пло​щадь стенкиАw см2
	Площадь профиля или двухпоясов см2
	Масса 1м, кг
	Jx, см4
	Wx, см3
	Sx, см3
	ix, см
	Jy, см4
	Wу, см3
	iу, см

	
	h
	b
	s
	t
	hw свар
	lw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	18/23БГС1 
	23,0
	11,0
	0,20
	0,50
	22,0
	110
	4,0
	2,0
	4,40
	11,00
	12,50
	1392,2
	123,8
	61,9
	11,3
	110,9
	20,2
	3,19

	18/18БГС1 
	17,6
	9,0
	0,20
	0,80
	16,0
	80
	4,0
	2,0
	3,20
	14,40
	14,11
	1016,1
	121,0
	60,5
	8,4
	97,2
	21,6
	2,61

	18/33БГС2 
	33,0
	9,0
	0,20
	0,50
	32,0
	160
	4,0
	2,0
	6,40
	9,00
	12,68
	2376,6
	146,3
	73,1
	16,3
	60,8
	13,5
	2,61

	18/24БГС2 
	23,7
	11,0
	0,20
	0,60
	22,5
	113
	4,0
	2,0
	4,50
	13,20
	14,31
	1760,9
	152,5
	76,2
	11,6
	133,1
	24,2
	3,19

	18/18БГС2 
	18,1
	11,0
	0,25
	0,80
	16,5
	66
	4,0
	2,0
	4,13
	17,60
	17,44
	1316,9
	152,2
	76,1
	8,7
	177,5
	32,3
	3,19

	20/33БГС1 
	33,2
	9,5
	0,20
	0,60
	32,0
	160
	10,0
	3,0
	6,40
	11,40
	14,19
	3028,9
	185,8
	92,9
	16,3
	85,7
	18,1
	2,8

	20/25БГС1 
	25,2
	13,0
	0,20
	0,60
	24,0
	120
	4,0
	2,0
	4,80
	15,60
	16,46
	2360,1
	191,9
	95,9
	12,3
	219,7
	33,8
	3,8

	20/20БГС1 
	20,1
	12,0
	0,30
	0,80
	18,5
	62
	4,0
	2,0
	5,55
	19,20
	19,94
	1788,0
	185,3
	92,6
	9,7
	230,4
	38,4
	3,5

	25/44БГС1 
	44,2
	11,0
	0,20
	0,60
	43,0
	215
	10,0
	3,0
	8,60
	13,20
	17,41
	6273,2
	287,8
	143,9
	21,8
	133,1
	24,2
	3,19

	25/30БГС1 
	30,1
	12,5
	0,20
	0,80
	28,5
	143
	10,0
	3,0
	5,70
	20,00
	20,37
	4292,5
	293,0
	146,5
	14,7
	260,4
	41,7
	3,63

	25/25БГС1 
	25,0
	12,0
	0,25
	1,00
	23,0
	92
	10,0
	3,0
	5,75
	24,00
	23,55
	3456,0
	288,0
	144,0
	12,0
	288,0
	48,0
	3,48

	25/47БГС2 
	46,7
	12,0
	0,20
	0,60
	45,5
	228
	10,0
	3,0
	9,10
	14,40
	18,76
	7650,8
	331,9
	166,0
	23,1
	172,8
	28,8
	3,48

	25/33БГС2 
	32,9
	14,5
	0,20
	0,70
	31,5
	158
	10,0
	3,0
	6,30
	20,30
	21,10
	5262,0
	326,8
	163,4
	16,1
	355,7
	49,1
	4,21

	25/25БГС2 
	25,0
	13,5
	0,30
	1,00
	23,0
	77
	10,0
	3,0
	6,90
	27,00
	26,85
	3888,0
	324,0
	162,0
	12,0
	410,1
	60,8
	3,92

	30/55БГС1 
	54,6
	10,0
	0,20
	0,80
	53,0
	265
	10,0
	3,0
	10,60
	16,00
	21,25
	11577,8
	430,4
	215,2
	26,90
	133,3
	26,7
	2,90

	30/37БГС1 
	36,6
	15,0
	0,20
	0,80
	35,0
	175
	10,0
	3,0
	7,00
	24,00
	24,58
	7689,8
	429,6
	214,8
	17,90
	450,0
	60,0
	4,35

	30/30БГС1 
	30,0
	15,0
	0,25
	1,00
	28,0
	112
	10,0
	3,0
	7,00
	30,00
	29,29
	6307,5
	435,0
	217,5
	14,50
	562,5
	75,0
	4,35

	30/55БГС2 
	54,6
	11,5
	0,20
	0,80
	53,0
	265
	10,0
	3,0
	10,60
	18,40
	23,13
	13314,4
	495,0
	247,5
	26,90
	202,8
	35,3
	3,34

	30/39БГС2 
	38,6
	16,0
	0,20
	0,80
	37,0
	185
	10,0
	3,0
	7,40
	25,60
	26,16
	9144,6
	483,8
	241,9
	18,90
	546,1
	68,3
	4,64

	30/30БГС2 
	30,0
	17,0
	0,30
	1,00
	28,0
	93
	10,0
	3,0
	8,40
	34,00
	33,57
	7148,5
	493,0
	246,5
	14,50
	818,8
	96,3
	4,93

	35/67БГС1 
	67,4
	14,0
	0,20
	0,70
	66,0
	330
	10,0
	3,0
	13,20
	19,60
	26,20
	21799,6
	653,7
	326,8
	33,35
	320,1
	45,7
	4,06

	35/40БГС1 
	39,5
	17,0
	0,25
	1,00
	37,5
	150
	10,0
	3,0
	9,38
	34,00
	34,37
	12599,1
	654,5
	327,3
	19,25
	818,8
	96,3
	4,93

	35/35БГС1 
	34,4
	16,5
	0,30
	1,20
	32,0
	107
	10,0
	3,0
	9,60
	39,60
	38,95
	10912,2
	657,4
	328,7
	16,60
	898,4
	108,9
	4,79

	35/75БГС2 
	74,6
	14,0
	0,20
	0,80
	73,0
	365
	18,0
	3,0
	14,60
	22,40
	29,20
	30500,1
	826,6
	413,3
	36,90
	365,9
	52,3
	4,06

	35/43БГС2 
	43,0
	19,0
	0,25
	1,00
	41,0
	164
	10,0
	3,0
	10,25
	38,00
	38,23
	16758,0
	798,0
	399,0
	21,00
	1143,2
	120,3
	5,51

	35/35БГС2 
	34,9
	19,5
	0,40
	1,20
	32,5
	81
	10,0
	3,0
	13,00
	46,80
	47,39
	13287,6
	788,6
	394,3
	16,85
	1483,0
	152,1
	5,66


Широкополочные двутавры БГС - до t=20 из сталей C235, С245, С255 и С345; при большей толщине - из С235,  С255 и С345
	Профиль
	Размеры профиля, см
	Параме-тры гофров Lг  см
	Параме-тры гофров fг см
	Площадь стенки Аw см2
	Пло​щадь профиля или двух поясов см2
	Масса 1м, кг
	Jx,  см4
	Wx,  см3
	Sx, см3
	ix, см
	Jy, см4
	Wу, см3
	iу, см

	
	h
	b
	s
	t
	hw свар
	lw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	40/85БГС1 
	84,6
	15,5
	0,20
	0,80
	83,0
	415
	10,0
	3,0
	16,60
	24,80
	33,07
	43539,1
	1039,1
	519,6
	41,90
	496,5
	64,1
	4,50

	40/50БГС1 
	50,0
	21,0
	0,25
	1,00
	48,0
	192
	10,0
	3,0
	12,00
	42,00
	42,80
	25210,5
	1029,0
	514,5
	24,50
	1543,5
	147,0
	6,09

	40/40БГС1 
	39,9
	22,0
	0,35
	1,20
	37,5
	107
	10,0
	3,0
	13,13
	52,80
	52,20
	19769,5
	1021,7
	510,8
	19,35
	2129,6
	193,6
	6,38

	40/90БГС2 
	89,6
	17,0
	0,20
	0,80
	88,0
	440
	10,0
	3,0
	17,60
	27,20
	35,78
	53621,0
	1207,7
	603,8
	44,40
	655,1
	77,1
	4,93

	40/53БГС2 
	53,0
	23,0
	0,30
	1,00
	51,0
	170
	10,0
	3,0
	15,30
	46,00
	48,65
	31096,0
	1196,0
	598,0
	26,00
	2027,8
	176,3
	6,67

	40/40БГС2 
	39,8
	22,0
	0,40
	1,40
	37,0
	93
	10,0
	3,0
	14,80
	61,60
	60,49
	22708,2
	1182,7
	591,4
	19,20
	2484,5
	225,9
	6,38

	45/96БГС1 
	95,6
	17,0
	0,20
	0,80
	94,0
	470
	14,0
	4,0
	18,80
	27,20
	36,70
	61111,9
	1289,3
	644,6
	47,40
	655,1
	77,1
	4,93

	45/60БГС1 
	60,0
	22,0
	0,25
	1,00
	58,0
	232
	14,0
	4,0
	14,50
	44,00
	46,38
	38291,0
	1298,0
	649,0
	29,50
	1774,7
	161,3
	6,38

	45/45БГС1
	44,3
	21,5
	0,40
	1,40
	41,5
	104
	10,0
	3,0
	16,60
	60,20
	60,86
	27698,2
	1291,3
	645,6
	21,45
	2319,0
	215,7
	6,24

	45/103БГС2 
	103,0
	15,5
	0,20
	1,00
	101,0
	505
	14,0
	4,5
	20,20
	31,00
	40,99
	80631,0
	1581,0
	790,5
	51,00
	620,6
	80,1
	4,50

	45/57БГС2 
	57,4
	22,0
	0,30
	1,20
	55,0
	183
	14,0
	4,5
	16,50
	52,80
	55,05
	41691,4
	1483,7
	741,8
	28,10
	2129,6
	193,6
	6,38

	45/45БГС2 
	44,8
	25,0
	0,40
	1,40
	42,0
	105
	14,0
	4,5
	16,80
	70,00
	68,80
	32962,3
	1519,0
	759,5
	21,70
	3645,8
	291,7
	7,25

	50/103БГС1 
	103,0
	15,0
	0,20
	1,00
	101,0
	505
	14,0
	4,5
	20,20
	30,00
	40,21
	78030,0
	1530,0
	765,0
	51,00
	562,5
	75,0
	4,35

	50/64БГС1 
	64,4
	20,0
	0,25
	1,20
	62,0
	248
	14,0
	4,5
	15,50
	48,00
	50,46
	47930,9
	1516,8
	758,4
	31,60
	1600,0
	160,0
	5,80

	50/50БГС1 
	49,7
	19,5
	0,30
	1,60
	46,5
	155
	14,0
	4,5
	13,95
	62,40
	60,49
	36092,3
	1500,7
	750,4
	24,05
	1977,3
	202,8
	5,66

	50/103БГС2 
	103,0
	17,0
	0,20
	1,00
	101,0
	505
	14,0
	4,5
	20,20
	34,00
	43,35
	88434,0
	1734,0
	867,0
	51,00
	818,8
	96,3
	4,93

	50/66БГС2 
	65,9
	22,0
	0,25
	1,20
	63,5
	254
	14,0
	4,5
	15,88
	52,80
	54,54
	55256,4
	1708,1
	854,0
	32,35
	2129,6
	193,6
	6,38

	50/50БГС2 
	49,7
	22,0
	0,35
	1,60
	46,5
	133
	14,0
	4,5
	16,28
	70,40
	68,68
	40719,5
	1693,1
	846,6
	24,05
	2839,5
	258,1
	6,38

	50/103БГС3 
	103,0
	19,0
	0,20
	1,00
	101,0
	505
	14,0
	4,5
	20,20
	38,00
	46,49
	98838,0
	1938,0
	969,0
	51,00
	1143,2
	120,3
	5,51

	50/65БГС3 
	64,8
	22,0
	0,30
	1,40
	62,0
	207
	14,0
	4,5
	18,60
	61,60
	63,69
	61901,2
	1952,7
	976,4
	31,70
	2484,5
	225,9
	6,38

	50/50БГС3 
	50,1
	22,0
	0,40
	1,80
	46,5
	116
	14,0
	4,5
	18,60
	79,20
	77,51
	46191,2
	1912,7
	956,3
	24,15
	3194,4
	290,4
	6,38

	55/102БГС1 
	102,0
	20,5
	0,20
	1,00
	100,0
	500
	18,0
	6,0
	20,00
	41,00
	48,73
	104560,3
	2070,5
	1035,3
	50,50
	1435,9
	140,1
	5,95

	55/70БГС1 
	69,8
	22,0
	0,30
	1,40
	67,0
	223
	14,0
	4,5
	20,10
	61,60
	64,93
	72049,8
	2106,7
	1053,4
	34,20
	2484,5
	225,9
	6,38


Окончание таблицы

	Профиль
	Размеры профиля, см
	Параме-тры гофров Lг  см
	Параме-тры гофров fг см
	Площадь стенки Аw см2
	Пло​щадь профиля или двух поясов см2
	Масса 1м, кг
	Jx,  см4
	Wx,  см3
	Sx, см3
	ix, см
	Jy, см4
	Wу, см3
	iу, см

	
	h
	b
	s
	t
	hw свар
	lw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	55/55БГС1 
	54,6
	22,0
	0,35
	1,80
	51,0
	146
	14,0
	4,5
	17,85
	79,20
	76,89
	55199,2
	2090,9
	1045,4
	26,40
	3194,4
	290,4
	6,38

	55103БГС2 
	102,9
	19,0
	0,20
	1,20
	100,5
	503
	14,0
	4,5
	20,10
	45,60
	52,37
	117908,9
	2318,8
	1159,4
	50,85
	1371,8
	144,4
	5,51

	55/70БГС2 
	69,8
	24,0
	0,30
	1,40
	67,0
	223
	14,0
	4,5
	20,10
	67,20
	69,33
	78599,8
	2298,2
	1149,1
	34,20
	3225,6
	268,8
	6,96

	55/55БГС2 
	55,0
	22,0
	0,40
	2,00
	51,0
	128
	14,0
	4,5
	20,40
	88,00
	85,90
	61798,0
	2332,0
	1166,0
	26,50
	3549,3
	322,7
	6,38

	60/103БГС1 
	102,4
	19,0
	0,20
	1,20
	100,0
	500
	18,0
	6,0
	20,00
	45,60
	52,35
	116752,4
	2307,4
	1153,7
	50,60
	1371,8
	144,4
	5,51

	60/77БГС1 
	76,8
	22,0
	0,25
	1,40
	74,0
	296
	14,0
	4,5
	18,50
	61,60
	63,61
	87551,5
	2322,3
	1161,2
	37,70
	2484,5
	225,9
	6,38

	60/60БГС1 
	59,6
	22,5
	0,35
	1,80
	56,0
	160
	14,0
	4,5
	19,60
	81,00
	79,75
	67652,0
	2340,9
	1170,5
	28,90
	3417,2
	303,8
	6,53

	60/103БГС2 
	102,4
	22,0
	0,20
	1,20
	100,0
	500
	18,0
	6,0
	20,00
	52,80
	58,00
	135187,0
	2671,7
	1335,8
	50,60
	2129,6
	193,6
	6,38

	60/77БГС2 
	76,8
	25,0
	0,30
	1,40
	74,0
	247
	14,0
	4,5
	22,20
	70,00
	73,26
	99490,3
	2639,0
	1319,5
	37,70
	3645,8
	291,7
	7,25

	60/60БГС2 
	60,1
	25,0
	0,35
	1,80
	56,5
	161
	14,0
	4,5
	19,78
	90,00
	86,96
	76475,0
	2623,5
	1311,8
	29,15
	4687,5
	375,0
	7,25

	70/110БГС0 
	109,9
	25,5
	0,25
	1,20
	107,5
	430
	18,0
	6,0
	26,88
	61,20
	70,28
	180780,1
	3326,2
	1663,1
	54,35
	3316,3
	260,1
	7,40

	70/92БГС0 
	92,3
	26,0
	0,25
	1,40
	89,5
	358
	14,0
	4,5
	22,38
	72,80
	75,60
	150383,1
	3308,8
	1654,4
	45,45
	4101,1
	315,5
	7,54

	70/70БГС0 
	69,6
	27,0
	0,35
	1,80
	66,0
	189
	14,0
	4,5
	23,10
	97,20
	95,35
	111703,2
	3295,1
	1647,5
	33,90
	5904,9
	437,4
	7,83

	70/103БГС1 
	102,8
	26,0
	0,25
	1,40
	100,0
	400
	18,0
	6,0
	25,00
	72,80
	77,83
	187131,7
	3691,0
	1845,5
	50,70
	4101,1
	315,5
	7,54

	70/93БГС1 
	92,8
	29,0
	0,30
	1,40
	90,0
	300
	14,0
	4,5
	27,00
	81,20
	86,00
	169585,4
	3710,8
	1855,4
	45,70
	5690,8
	392,5
	8,41

	70/70БГС1 
	69,5
	27,0
	0,40
	2,00
	65,5
	164
	14,0
	4,5
	26,20
	108,00
	106,38
	123018,8
	3645,0
	1822,5
	33,75
	6561,0
	486,0
	7,83

	70/115БГС2 
	114,8
	26,5
	0,25
	1,40
	112,0
	448
	14,0
	4,5
	28,00
	74,20
	81,33
	238544,8
	4207,1
	2103,6
	56,70
	4342,2
	327,7
	7,69

	70/95БГС2 
	95,2
	28,0
	0,30
	1,60
	92,0
	307
	18,0
	6,0
	27,60
	89,60
	93,17
	196245,5
	4193,3
	2096,6
	46,80
	5853,9
	418,1
	8,12

	70/70БГС2 
	69,5
	31,0
	0,50
	2,00
	65,5
	131
	14,0
	4,5
	32,75
	124,00
	124,34
	141243,8
	4185,0
	2092,5
	33,75
	9930,3
	640,7
	8,99


Таблица 6 - Колонные двутавры КГС - до t=20 из сталей C235, С245, С255 и С345; 

при большей толщине - из С235,  С255 и С345

	Профиль
	Размеры профиля, см
	Пара​метры

гофров 
Lг см
	Пара​метры 
гофров 
fг см
	Пло​щадь 
Стенки
Аw см2
	Пло​щадь 

профиля 

или двух

 поясов

 см2
	Масса 
1м, кг
	Jx,
  см4
	Wx, 
см3
	Sx, 
см3
	ix, 
см
	Jy,  
см4
	Wу, 
см3
	iу,
 см

	
	h
	b
	s
	t
	hw 

свар
	lw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	20/31КГС1 
	30,6
	17,5
	0,25
	0,80
	29,0
	116
	7,0
	2,5
	7,25
	28,00
	28,02
	6216,3
	417,2
	208,6
	14,90
	714,6
	81,7
	5,08

	20/25КГС1 
	25,0
	17,5
	0,30
	1,00
	23,0
	77
	7,0
	2,5
	6,90
	35,00
	33,23
	5040,0
	420,0
	210,0
	12,00
	893,2
	102,1
	5,08

	20/20ШГС1 
	19,9
	17,5
	0,40
	1,20
	17,5
	44
	7,0
	2,5
	7,00
	42,00
	38,80
	3671,7
	392,7
	196,4
	9,35
	1071,9
	122,5
	5,08

	20/36КГС2 
	35,6
	17,5
	0,25
	0,80
	34,0
	136
	7,0
	2,5
	8,50
	28,00
	29,07
	8477,3
	487,2
	243,6
	17,40
	714,6
	81,7
	5,08

	20/25КГС2 
	25,4
	17,5
	0,30
	1,20
	23,0
	77
	7,0
	2,5
	6,90
	42,00
	38,72
	6149,2
	508,2
	254,1
	12,10
	1071,9
	122,5
	5,08

	20/20ШГС2
	20,3
	18,0
	0,40
	1,40
	17,5
	44
	7,0
	2,5
	7,00
	50,40
	45,40
	4500,8
	476,3
	238,1
	9,45
	1360,8
	151,2
	5,22

	25/37КГС1
	37,0
	21,5
	0,25
	1,00
	35,0
	140
	7,0
	2,5
	8,75
	43,00
	41,05
	13932,0
	774,0
	387,0
	18,00
	1656,4
	154,1
	6,24

	25/32КГС1 
	31,9
	21,5
	0,30
	1,20
	29,5
	98
	7,0
	2,5
	8,85
	51,60
	47,88
	12158,1
	792,1
	396,0
	15,35
	1987,7
	184,9
	6,24

	25/25КГС1 
	24,8
	23,0
	0,40
	1,40
	22,0
	55
	7,0
	2,5
	8,80
	64,40
	57,89
	8815,7
	753,5
	376,7
	11,70
	2839,0
	246,9
	6,67

	25/34КГС2 
	34,4
	22,0
	0,40
	1,20
	32,0
	80
	7,0
	2,5
	12,80
	52,80
	52,12
	14549,6
	876,5
	438,2
	16,60
	2129,6
	193,6
	6,38

	25/32КГС2 
	31,8
	22,0
	0,40
	1,40
	29,0
	73
	7,0
	2,5
	11,60
	61,60
	58,03
	14232,1
	936,3
	468,2
	15,20
	2484,5
	225,9
	6,38

	25/25КГС2 
	24,8
	26,5
	0,50
	1,40
	22,0
	44
	7,0
	2,5
	11,00
	74,20
	67,42
	10157,2
	868,1
	434,1
	11,70
	4342,2
	327,7
	7,69

	25/34КГС3 
	34,3
	22,0
	0,40
	1,40
	31,5
	79
	7,0
	2,5
	12,60
	61,60
	58,86
	16669,1
	1013,3
	506,7
	16,45
	2484,5
	225,9
	6,38

	25/32КГС3 
	31,8
	23,0
	0,40
	1,40
	29,0
	73
	7,0
	2,5
	11,60
	64,40
	60,22
	14879,0
	978,9
	489,4
	15,20
	2839,0
	246,9
	6,67

	25/25КГС3 
	25,3
	29,0
	0,50
	1,40
	22,5
	45
	7,0
	2,5
	11,25
	81,20
	73,12
	11595,6
	970,3
	485,2
	11,95
	5690,8
	392,5
	8,41

	30/44КГС1 
	44,4
	26,0
	0,30
	1,20
	42,0
	140
	10,0
	3,0
	12,60
	62,40
	59,31
	29113,3
	1347,8
	673,9
	21,60
	3515,2
	270,4
	7,54

	30/38КГС1 
	37,8
	26,0
	0,40
	1,40
	35,0
	88
	10,0
	3,0
	14,00
	72,80
	68,62
	24114,3
	1325,0
	662,5
	18,20
	4101,1
	315,5
	7,54

	30/30КГС1 
	29,8
	32,0
	0,50
	1,40
	27,0
	54
	10,0
	3,0
	13,50
	89,60
	81,40
	18066,9
	1272,3
	636,2
	14,20
	7645,9
	477,9
	9,28

	30/44КГС2 
	44,4
	27,0
	0,40
	1,20
	42,0
	105
	10,0
	3,0
	16,80
	64,80
	64,64
	30233,1
	1399,7
	699,8
	21,60
	3936,6
	291,6
	7,83

	30/38КГС2 
	37,8
	27,0
	0,40
	1,40
	35,0
	88
	10,0
	3,0
	14,00
	75,60
	70,82
	25041,7
	1375,9
	688,0
	18,20
	4592,7
	340,2
	7,83

	30/30КГС2 
	29,8
	30,5
	0,50
	1,60
	26,6
	53
	10,0
	3,0
	13,30
	97,60
	87,52
	19403,9
	1376,2
	688,1
	14,10
	7566,0
	496,1
	8,85

	30/44КГС3 
	44,4
	28,0
	0,40
	1,20
	42,0
	105
	10,0
	3,0
	16,80
	67,20
	66,52
	31352,8
	1451,5
	725,8
	21,60
	4390,4
	313,6
	8,12

	30/38КГС3 
	37,8
	28,5
	0,40
	1,40
	35,0
	88
	10,0
	3,0
	14,00
	79,80
	74,12
	26433,0
	1452,4
	726,2
	18,20
	5401,5
	379,1
	8,27

	30/30КГС3 
	29,8
	32,0
	0,60
	1,60
	26,6
	44
	10,0
	3,0
	15,96
	102,40
	93,46
	20358,1
	1443,8
	721,9
	14,10
	8738,1
	546,1
	9,28

	30/44КГС4 
	44,3
	26,5
	0,40
	1,40
	41,5
	104
	10,0
	3,0
	16,60
	74,20
	71,85
	34139,6
	1591,6
	795,8
	21,45
	4342,2
	327,7
	7,69

	30/38КГС4 
	37,7
	27,0
	0,50
	1,60
	34,5
	69
	10,0
	3,0
	17,25
	86,40
	81,96
	28149,3
	1559,5
	779,8
	18,05
	5248,8
	388,8
	7,83

	30/30КГС4 
	30,2
	34,0
	0,60
	1,60
	27,0
	45
	10,0
	3,0
	16,20
	108,80
	98,68
	22248,5
	1555,8
	777,9
	14,30
	10481,1
	616,5
	9,86


Окончание таблицы 6

	Профиль
	Размеры профиля, см
	Пара​метры

гофров 
Lг см
	Пара​метры 
гофров 
fг см
	Пло​щадь 
Стенки
Аw см2
	Пло​щадь 

профиля 

или двух

 поясов

 см2
	Масса 
1м, кг
	Jx,
  см4
	Wx, 
см3
	Sx, 
см3
	ix, 
см
	Jy,  
см4
	Wу, 
см3
	iу,
 см

	
	h
	b
	s
	t
	hw 

свар
	lw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	35/45КГС1 
	44,8
	30,5
	0,40
	1,40
	42,0
	105
	10,0
	3,0
	16,80
	85,40
	80,81
	40214,0
	1853,2
	926,6
	21,70
	6620,3
	434,1
	8,85

	35/40КГС1 
	39,7
	30,5
	0,50
	1,60
	36,5
	73
	10,0
	3,0
	18,25
	97,60
	91,57
	35419,3
	1859,3
	929,6
	19,05
	7566,0
	496,1
	8,85

	35/35КГС1 
	34,2
	35,5
	0,50
	1,60
	31,0
	62
	10,0
	3,0
	15,50
	113,60
	101,88
	30182,4
	1851,7
	925,8
	16,30
	11930,4
	672,1
	10,30

	35/54КГС2 
	53,8
	32,0
	0,40
	1,40
	51,0
	128
	10,0
	3,0
	20,40
	89,60
	87,06
	61505,0
	2347,5
	1173,8
	26,20
	7645,9
	477,9
	9,28

	35/43КГС2 
	43,1
	31,0
	0,50
	1,80
	39,5
	79
	10,0
	3,0
	19,75
	111,60
	103,79
	47588,8
	2304,5
	1152,3
	20,65
	8937,3
	576,6
	8,99

	35/35КГС2 
	35,1
	38,5
	0,70
	1,80
	31,5
	45
	10,0
	3,0
	22,05
	138,60
	126,87
	38423,0
	2307,7
	1153,8
	16,65
	17120,0
	889,4
	11,17

	40/55КГС1 
	55,2
	35,0
	0,50
	1,60
	52,0
	104
	10,0
	3,0
	26,00
	112,00
	109,23
	80442,9
	3001,6
	1500,8
	26,80
	11433,3
	653,3
	10,15

	40/47КГС1 
	47,1
	35,0
	0,50
	1,80
	43,5
	87
	10,0
	3,0
	21,75
	126,00
	116,74
	64640,8
	2853,9
	1427,0
	22,65
	12862,5
	735,0
	10,15

	40/40КГС1 
	39,5
	38,5
	0,60
	2,00
	35,5
	59
	10,0
	3,0
	21,30
	154,00
	138,35
	54140,6
	2887,5
	1443,8
	18,75
	19022,2
	988,2
	11,17

	40/61КГС2 
	61,2
	35,0
	0,40
	1,60
	58,0
	145
	10,0
	3,0
	23,20
	112,00
	106,93
	99460,5
	3337,6
	1668,8
	29,80
	11433,3
	653,3
	10,15

	40/54КГС2 
	53,6
	36,0
	0,50
	1,80
	50,0
	100
	10,0
	3,0
	25,00
	129,60
	122,23
	86937,0
	3356,6
	1678,3
	25,90
	13996,8
	777,6
	10,44

	40/40КГС2 
	40,5
	44,0
	0,70
	2,00
	36,5
	52
	10,0
	3,0
	25,55
	176,00
	159,10
	65219,0
	3388,0
	1694,0
	19,25
	28394,7
	1290,7
	12,76

	40/63КГС3 
	63,2
	35,0
	0,50
	1,80
	59,6
	119
	10,0
	3,0
	29,80
	126,00
	123,33
	118753,7
	3868,2
	1934,1
	30,70
	12862,5
	735,0
	10,15

	40/56КГС3 
	56,2
	36,0
	0,60
	2,00
	52,2
	87
	10,0
	3,0
	31,32
	144,00
	138,71
	105755,0
	3902,4
	1951,2
	27,10
	15552,0
	864,0
	10,44

	40/41КГС3 
	41,1
	45,0
	0,80
	2,20
	36,7
	46
	10,0
	3,0
	29,36
	198,00
	179,49
	74903,9
	3851,1
	1925,6
	19,45
	33412,5
	1485,0
	13,05

	40/73КГС4 
	73,2
	35,5
	0,50
	1,80
	69,6
	139
	10,0
	3,0
	34,80
	127,80
	128,84
	162879,8
	4562,5
	2281,2
	35,70
	13421,7
	756,2
	10,30

	40/56КГС4 
	56,2
	42,0
	0,60
	2,00
	52,2
	87
	10,0
	3,0
	31,32
	168,00
	157,55
	123380,9
	4552,8
	2276,4
	27,10
	24696,0
	1176,0
	12,18

	40/40КГС4 
	41,9
	46,0
	1,00
	2,50
	36,9
	37
	10,0
	3,0
	36,90
	230,00
	210,79
	89260,7
	4531,0
	2265,5
	19,70
	40556,7
	1763,3
	13,34

	40/73КГС5 
	73,4
	36,0
	0,60
	2,20
	69,0
	115
	10,0
	3,0
	41,40
	158,40
	158,27
	200749,8
	5639,0
	2819,5
	35,60
	17107,2
	950,4
	10,44

	40/53КГС5 
	53,2
	46,0
	0,80
	2,40
	48,4
	61
	10,0
	3,0
	38,72
	220,80
	205,06
	142451,3
	5608,3
	2804,2
	25,40
	38934,4
	1692,8
	13,34

	40/43КГС5 
	43,4
	47,0
	1,00
	3,00
	37,4
	37
	10,0
	3,0
	37,40
	282,00
	252,02
	115067,3
	5696,4
	2848,2
	20,20
	51911,5
	2209,0
	13,63


УДК  62.461


МКС  91.100.01

Ключевые слова: двутавры, сортамент сварных двутавровых профилей, прокатные профили, поперечное сечение, двутавры стальные сварные, профиле-размера, гофрированная стенка.

